一、产品概述

ZB-L系列立式电脑拉力仪是测试纸张、纸板、塑料薄膜以及其他非金属材料抗张强度、 裂断长、伸长率、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数、180度剥离强度、热封强度的专用仪器。

仪器具体功能如下：

测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数，

测量铝箔、铝塑带抗张力，抗张强度、剥离强度、延伸率

测量塑料薄膜拉伸强度、伸长率、拉伸弹性模量

测量食品包袋热封强度、抗张强度、剥离强度

测量卫生巾粘合强度、封边强度、抗张强度、伸长率

测量压敏胶粘带剥离强度、抗张强度。测量合成纤维长丝断裂强力、伸长率

测量拉链轻滑度。

仪器采用立式、多柱结构，夹头间的距离可在一定的范围内进行调整.。试验时实时显示拉伸时间、负荷张力。试样断裂时即显示抗张力、抗张强度值、抗张指数、裂断长、伸长率、抗张能量吸收指数、抗张能量吸收值和裂断时拉伸时间，并可显示抗张曲线。在拉伸一组试样后，又能方便地用按键，直接显示和打印出各测定参数的平均值、标准偏差和变异系数。

二、执行标准

ISO 1924《纸和纸板  抗张强度的测定》

GB/T12914《纸和纸板  抗张强度的测定》

- 主要性能特点

1、 采用进口电机，噪音小、控制精确

2、 大屏幕液晶显示、中文菜单。试验时，实时显示拉伸时间、负荷张力等；并可显示、打印拉伸曲线

3、 在0～30N测量范围内，精度可达0.01N，分辨率0.01N，专业针对卫生纸各相应参数的测量

4、 直接得到测量结果：在完成一组试验后，能方便地直接显示测量结果和打印统计报告，包括平均值、标准偏差和变异系数。

5、 可变试样尺寸及拉伸速度：对常用标准尺寸试样，直接以规定速度进行拉伸试验，亦可随情况需要，设定合适的拉伸速度，改变试样的试验长度及宽度。

6、 自动化程度高：仪器设计选用国内外先进器件，单片微机进行信息感测、数据处理和动作控制，具有自动复位、数据记忆、过载保护

7、 数据通讯：仪器设有标准串行RS232接口，可为上位微机综合报表系统提供数据通讯。

8、 广测量范围：仪器测量范围能按用户需要，以配置不同测力器进行变换，能够广泛应用于各种纸张及材料的拉伸试验测定。

9、  多功能，灵活配置：仪器主要用于纸张测量，改变仪器的配置可广泛适用于其它材料的测量。

四、主要技术参数

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ |
| 测量范围(N) | 0～30N（卫生纸）/0～100N/0～300N/0～500N /0～1000N |
| 示值准确度 | ±1% |
| 拉伸速度 | 1～399 mm/min(可数字调节) |
| 回程速度 | 1～299 mm/min(可数字调节) |
| 试样尺寸 | 0-200mm范围内任意调节 |
| 仪器尺寸（长*宽*高）mm | 450ⅹ550ⅹ1200 |
| 净重kg | 55 |