一、产品概述

ZB-WLQ30气动卧式电脑拉力仪是测试纸张以纸张湿抗张等参数的专用仪器。仪器采用了卧式设计，结构紧凑、功能齐全、操作方便。采用了气动夹紧结构、试样平整、减少了手动夹紧装置的人为误差，此结构填补了国内空白。采用目前最先进的ARM技术，具有强大的数据处理功能，可自动复位，调节容易，性能稳定。采用大屏幕彩色触摸液晶显示、中文菜单、实时显示各项数据及拉伸曲线。

仪器具体功能如下：

- 测量纸张抗张张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数

- 测量卫生纸湿抗张强度

二、执行标准

ISO 1924《纸和纸板  抗张强度的测定》

GB/T 12914《纸和纸板  抗张强度的测定》

GB/T 2438.3《卫生纸及其制品 第3部分：抗张强度、断裂时伸长率和抗张能量吸收的测定》

GB/T 2438.4《卫生纸及其制品 第4部分：湿抗张强度的测定》（该标准由本公司参与起草并制定）

- 主要性能特点

1、 采用进口电机，噪音小、控制精确

2、 采用大屏幕彩色触摸液晶显示、中文菜单、实时显示各项数据及拉伸曲线

3、 直接得到测量结果：在完成一组试验后，能方便地直接显示测量结果和打印统计报告，包括平均值、标准偏差和变异系数。

4、 可变试样尺寸及拉伸速度：对常用标准尺寸试样，直接以规定速度进行拉伸试验，亦可随情况需要，设定合适的拉伸速度，改变试样的试验长度及宽度。

5、 自动化程度高：仪器设计选用国内外先进器件，单片微机进行信息感测、数据处理和动作控制，具有自动复位、数据记忆、过载保护

6、 数据通讯：仪器设有标准串行RS232接口，可为上位微机综合报表系统提供数据通讯。

四、主要技术参数

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ |
| 测量范围 | 0～30N |
| 示值准确度 | ±1% |
| 精度 | 0.01N |
| 分辨率 | 0.001N |
| 拉伸速度 | 1～399 mm/min(可数字调节) |
| 回程速度 | 1～299 mm/min(可数字调节) |
| 夹紧气压 | 0.4-0.6MPa |
| 试样尺寸 | 可根据需要在50-200mm内设定 |
| 仪器尺寸（长*宽*高）mm | 920ⅹ420ⅹ300 |
| 净重kg | 65 |